ТЕЗИСЫ

Тематическое направление: 

· Водоснабжение

· Перспективные технологии в производстве питьевой воды 

· Глубокое окисление 

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ ВОДЫ С ИЗПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОДОВ

М. Рейманис1, Л. Мезуле2, Ю. Малерс1, Л. Берзиня-Цимдиня1, Т. Юхна2, Ю. Озолиньш1
1 Рижский Технический Университет, кафедра Общей химической технологии, Азенес 14/24, Рига, LV 1048, Латвия
E-mail: madars.r@inbox.lv, Тел. +371 67089211
2 Рижский Технический Университет, кафедра  Инженерии и Технологии воды, Латвия, г. Рига, Азенес 16/20, Рига, LV 1048, Латвия

Ключевые слова: электролиз, окись титана, выживание, Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli
Тезисы

В последнее время электрохимическая дезинфекция  приобретает все большее внимание как альтернатива традиционным методам подготовки питьевой и технической воды. Известно, что этот метод инактивирует некоторые микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы и водоросли. Применение этого метода не требует использования большого количества химических реагентов, так как окислители получаются в процессе электролиза воды и других ионов, которые обычно присутствуют в воде,  главным образом ионов галогенов. На эффективность процесса электролиза  существенное влияние оказывает тип электродов. В этой связи, в процессе электролиза интерес представляет использование керамических электродов на основе нестехиометрического оксида титана TinO2n-1, которые обладают высокой механической прочностью, корозийной устойчивостью, долговечностью и относительно низкой стоимостью.
Электролиз воды осуществлялся в специальной ячейке, состоящей из керамического анода, содержащего  TinO2n-1, и катода из нержавеющей стали. Для выяснения влияния присутствия в растворе разных ионов галогенов на процесс электролиза и дезинфекции, растворы, содержащие Cl -, Br -, J- ионы при концентрации 1ммоль/л, подвергали электролизу. Процессс проводили при силе тока в 0,1 А, температуре 25 0С и рН = 7. Используя растворы, содержащие ионы сульфата, было изучено влияние тока на качество воды и жизнеспособность микроорганизмов. 

В работе было установлено, что присутствие ионов SO42 -, Cl -, Br -, J - вызывает увеличение рН раствора от 7,0 до 10,4, что обясняется выделением водорода в процессе электролиза. Окислительно-востановительный потенциал (ОВП), в присутствии ионов SO42-, уменьшается от +256 мВ до – 135 мВ, а в случаи галогенов, значение ОВП увеличивается до +600 мВ, что обуславливается выделением галогенов. Количество выделяющихся галогенов в процессе электролиза увеличивается с ростом начальной концентрации ионов в исследуемом растворе и временем проведения процесса.

Для исследования влияния электрохимических процессов на микробиологическое состояние воды использовали бактерии Pseidomonas flurescens и  Escherichia coli. 

Присутствие ионов сульфата практически не влияет на процесс дезинфекции воды, а ионы йода в процессе электролиза, с использованием керамических электродов, содержащих TinO2n-1, вызывают бактериостатическое действие на бактерию Pseidomonas flurescens, сохроняющиеся в течении как минимум 8 дней. В то же время ионы хлора и брома способствуют возникновению эффекта дезинфекции, о чем свидетельствует резкое уменьшение количества колонийобразующих единиц бактерий Pseidomonas flurescens. 

Эффективность процесса дезинфекции при электролизе исследовалась, используя растворы, которые содержали ионы хлора с концентрацией 6,8 мг/л и при силе тока 0,02 А. Жизнеспособность бактерий Escherichia coli была определена с помощью модифицированного метода DVC и FISH. В начальной стадии электролиза количество Escherichia coli резко уменьшается, следуя экспоненциальному закону распадa. После 15 минут обработки, в образцах не были замечены клетки  Escherichia coli, способные культивироваться и  делиться. 

На основании эксперементальных данных, сделана попытка составить математическую модель оценки эффективности проведения процесса дезинфекции, осуществляемую методом электролиза с использованием керамичкских электродов на основе TinO2n-1
