Acquisition Date:3/21/2018 2:04:48 PM HV:15.0kV Puls th.:3.46kcps El AN Series unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) [wt.%] [wt.%] [at.%] [wt.%] ----------------------------------------------------- C 6 K-series 20.17 19.86 53.14 2.51 Fe 26 K-series 52.56 51.76 29.79 1.57 Mn 25 K-series 10.18 10.02 5.86 0.33 Cr 24 K-series 8.49 8.36 5.17 0.28 S 16 K-series 3.39 3.33 3.34 0.15 Mo 42 L-series 4.61 4.54 1.52 0.19 Co 27 K-series 1.44 1.42 0.77 0.08 Ni 28 K-series 0.60 0.59 0.32 0.06 V 23 K-series 0.12 0.12 0.08 0.03 Cu 29 K-series 0.00 0.00 0.00 0.00 O 8 K-series 0.00 0.00 0.00 0.00 Mg 12 K-series 0.00 0.00 0.00 0.00 ----------------------------------------------------- Total: 101.55 100.00 100.00

Inclusion

Base

Acquisition Date:3/21/2018 2:10:59 PM HV:15.0kV Puls th.:3.44kcps El AN Series unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) [wt.%] [wt.%] [at.%] [wt.%] ----------------------------------------------------- Fe 26 K-series 79.24 80.32 74.75 2.35 Cr 24 K-series 12.21 12.37 12.37 0.38 C 6 K-series 1.82 1.85 7.99 0.35 Co 27 K-series 2.35 2.38 2.10 0.11 Mn 25 K-series 1.25 1.26 1.19 0.07 Ni 28 K-series 1.29 1.31 1.16 0.08 V 23 K-series 0.16 0.16 0.17 0.03 Mo 42 L-series 0.23 0.23 0.13 0.04 S 16 K-series 0.06 0.06 0.10 0.03 Cu 29 K-series 0.05 0.05 0.04 0.03 O 8 K-series 0.00 0.00 0.00 0.00 Mg 12 K-series 0.00 0.00 0.00 0.00 ----------------------------------------------------- Total: 98.66 100.00 100.00